MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Reforma de Fachada Prefeitura Municipal de Mariópolis

Área construída: 420,00m²

Área de intervenção: 300,70m²

Endereço: Rua 06, Nº 1030, Centro

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a reforma da fachada frontal da Prefeitura Municipal de Mariópolis.

- PLACA DE OBRA

A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 1,2m *2,4m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público com todos os dados exigidos por lei em placas de obras públicas.

Verificar tipo e arte da placa com municipalidade, assim como o local para implementação da mesma.

- REPAROS

Em fachada atual existe reboco e tijolos a vista que estão se deslocando, retirar essas duas camadas com o auxílio de equipamento martelete ou rompedor. É incluso na composição do serviço a montagem e desmontagem de andaimes modulares tipo fachadeiro, que auxiliem no serviço em altura.

Ao redor das 4 faces da Prefeitura Municipal, há pequenas patologias apresentadas, como fissuras, trincas e buracos. Adicionado serviço de tratamento de fissuras e trincas para previamente a pintura ser reparado esses pontos. Na execução deverá ser limpo o ponto de patologia identificado, demarcado, escarificado, aplicado selante a base de silicone, à preferir PU 36 ou PU 40, vedando a fissura/trinca e em seguida aplicado tela em fibra de vidro com massa adequada para não ocorrer a reabertura do ponto. O serviço deve ser realizado previamente a pinturas. Onde ocorrer o tratamento de fissuras deve ser feito textura nova.

Em laje frontal da Prefeitura, reparar vigas com concreto danificado. Soltar o rufo, reboco e concreto solto que estiver envolto as vigas, e aplicar argamassa polimérica de reparo estrutural pré-pronta para este tipo de serviço.

Aplicação de chapisco em alvenaria com presença de vãos e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. Em fachada frontal pós retirada de reboco e tijolos a vista.

Execução de emboço ou massa única (reboco) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. A metragem não é descontada os vãos para execução correta de requadros.

- PINTURAS

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifício de múltiplos pavimentos, uma cor, toda fachada frontal.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, todas as faces da prefeitura, frontal, laterais, posterior incluso garagem.

Aplicação manual de pintura com tinta lates acrílica em teto duas demãos, em lajes da garagem.

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza), considerado 5 reutilizações da metragem total.

- PÓRTICOS, LETRAS E BRASÃO EM ACM

Dois pórticos de fachada em ACM. Logo com brasão do município em PVC, letreiro em PVC, todo material e instalação inclusos.

A instalação do projeto da fachada só deve acontecer depois de todos os serviços executados, os reparos na edificação e a pintura da edificação.

O projeto da fachada deve obedecer a todas as medidas e detalhes construtivos contidos no projeto arquitetônico, quando alguma dúvida ou detalhes construtivos surgirem, deve-se consultar o responsável técnico pelo projeto e execução.

Os detalhes devem ser executados com estrutura metálica e fechamento em ACM na cor que for definida pela municipalidade. Deve-se prever todo o sistema de impermeabilização e escoamento da água no sistema de pórticos em ACM.

O brasão do município e sua escrita devem ser em letra caixa, em alto relevo, em PVC, contendo todos os detalhes do brasão. As cores e detalhes devem ser conforme o brasão original, solicitar o mesmo para municipalidade.

Mariópolis, 12 de julho de 2022

_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS